不 锈 钢 弹 簧 钢 丝

Stainless Steel Wire

1. 优良的卷曲性

可以在各种卷簧机上作业, 保障弹簧形态的均一性,

适合高速作业, 可供应负荷重量大的卷装,提高弹簧生产效率

2. 丰富种类的钢种和强度

严格按JIS标准生产的

拥有符合各种弹簧形状以及用途的钢种种类和强度等级选择

3. 均一的力学性能以及稳定的线性

以高标准线性来减少调机时间以及便于自动卷曲

用以绕制各种精密弹簧、平衡杆、挂具等

●不锈钢线材表面状态特征

| 区分 | 表面 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 一般弹簧用 | S-CO | 表面有粉末状的润滑剂，可提高弹簧的稳定性，也可提高自动成型速度 |
|  | NI-CO | 表面有更好的润滑层，自动成型性能更优越，而且镀镍表面，热处理后也不会有颜色变化 |
|  | SNI-CO | 适用于旋绕比较小的弹簧，不仅适用于自动成型机，也可使用特殊成型机 |
|  | BR | 材料表面无润滑剂，成型性差，但外观漂亮，多用于注重外观的场合 |
|  | NI-BR | 表面既有光泽，又有良好的成型性能，最适合于高精密弹簧 |
|  | NI-SBR | 表面少许光泽，粉末控制在最少范围内，成型性控制在镀镍于镀镍光亮之间 |
| 电池弹簧用 | BAT | 通过特殊镀镍处理，保证优良的焊接性能，最适合用于电池弹簧 |
| 真直线 | BR | 通过特殊处理，优良的真直性能和均匀性、耐疲劳性等缺点，特别适用于要求真直性的医疗针灸针、长腿扭簧以及要求真直性的产品上 |

- 不锈钢线材化学成份

| 牌号 |  | 化学成份 Chemical Composition% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N |
| 奥氏体 Austenite | 201cu | ≤0.08 | ≤1.00 | 7.5-10 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 14-17 | - | 1.5-3.0 | - |
|  | 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16-18 | - | - | - |
|  | 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10 | 17-19 | - | - | - |
|  | 303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | 8.0-10 | 17-19 | 0.6 | - | - |
|  | 303cu | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤3.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | 8.0-10 | 17-19 | - | 1.5-3.5 | - |
|  | 304 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10 | 18-20 | - | - | - |
|  | 304ES | ≤0.06 | ≤1.00 | 2.4-3.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16-18 | - | 2.0-3.0 | - |
|  | 304H | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11 | 18-20 | - | - | - |
|  | 304HC | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-11 | 17-19 | - | 1.0-3.0 | - |
|  | 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9-13 | 18-20 | - | - | - |
|  | 304N1 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.045 | ≤0.03 | 7-10.5 | 18-20 | - | - | 0.1-0.25 |
|  | 304J3 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8-10.5 | 17-19 | - | 1.0-3.0 | - |
|  | 305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.5-13 | 17-19 | - | - | - |
|  | 305J1 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11-13.5 | 16.5-19 | - | - | - |
|  | 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12-15 | 22-24 | - | - | - |
|  | 310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | - | - | - |
|  | 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | - | - |
|  | 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12-15 | 16-18 | 2.0-3.0 | - | - |
|  | 316F | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≥0.01 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | - | - |
|  | 317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11-15 | 18-20 | 3.0-4.0 | - | - |
|  | 317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11-15 | 18-20 | 3.0-4.0 | - | - |
|  | 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-13 | 17-19 | - | - | ≥Ti5*C% |
|  | 347 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-13 | 17-19 | - | - | ≥Nb10*C% |
|  | 384 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17-19 | 15-17 | - | - | - |
|  | 130M | ≤0.1 | ≤1.00 | 9.0-10 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5.0-6.0 | 17-18.5 | - | - | 0.25-0.35 |
|  | XM7 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.5-10.5 | 17-19 | - | 3.0-4.0 | - |
| 铁素体 Ferrite | 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.6 | 16-18 | - | - | - |
|  | 430F | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.06 | ≥0.01 | ≤0.6 | 16-18 | - | - | - |
|  | 434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | - | 16-18 | 0.7-1.25 | - | - |
| 马氏体 Martensite | 403 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.6 | 11.5-13 | - | - | - |
|  | 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.6 | 11.5-13 | - | - | - |
|  | 416 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.06 | ≥0.15 | ≤0.6 | 12-14 | 0.6 |  |  |
|  | 431 | ≤0.2 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 1.2-2.5 | 15-17 | - | - | - |
| 析出硬化 | 631J1 | ≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 7.0-8.5 | 16-18 | - | - | Al0.7-1.5 |